# Правила
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 30 октября 1998 г. N 63)

# I. Общие положения

1.1. Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" * и Положением о Госгортехнадзоре России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 г. N 234**.

1.2. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в целях установления достаточности их теоретической и практической подготовки, проверки их знаний и навыков и предоставления права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять работы на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.

1.3. Система аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (САСв) - комплекс требований, определяющих правила и процедуру аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, занятых на работах по изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту оборудования и объектов, надзор за которыми осуществляет Госгортехнадзор России.

1.4. САСв определяет:

уровни профессиональной подготовки специалистов сварочного производства;

структуру и принципы формирования аттестационных органов;

требования к образованию и специальной подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства;

порядок аттестации сварщиков;

порядок аттестации специалистов сварочного производства;

порядок ведения реестра системы аттестации.

1.5. САСв устанавливает четыре уровня профессиональной подготовки:

I уровень - аттестованный сварщик;

II уровень - аттестованный мастер-сварщик;

III уровень - аттестованный технолог-сварщик;

IV уровень - аттестованный инженер-сварщик.

Присвоение уровня не отменяет присвоенного квалификационного разряда по действующей системе согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКЗ 016-94), введенному в действие постановлением Госстандарта России от 26.12.94 г. N 367.

1.6. Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к выполнению тех видов деятельности, которые указаны в их аттестационных удостоверениях.

1.7. Специалисты сварочного производства, участвующие в работе аттестационных органов, должны быть аттестованы на право проведения работ по подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

1.8. В настоящих Правилах использованы основные понятия, термины и определения по сварочному производству и аттестации персонала по сварочному производству, приведенные в Приложении 1.

# II. Организационная структура системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

2.1. Организационная структура САСв включает в себя:

Госгортехнадзор России;

Национальный аттестационный комитет по сварочному производству (НАКС);

головные аттестационные центры (ГАЦ);

аттестационные центры (АЦ);

аттестационные пункты (АП);

2.2. Госгортехнадзор России:

- устанавливает порядок подготовки и проверки знаний промышленного персонала (основных профессий) и специалистов подконтрольных предприятий и объектов по вопросам безопасного ведения работ и контролирует его соблюдение.

2.3. НАКС является организационно-структурной частью САСв. Его деятельность определяется требованиями Федерального закона от 12.01.96 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" ***, Уставом и Положением о НАКС, утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке.

При реализации системы аттестации НАКС в соответствии с Уставом обеспечивает:

- разработку и представление Госгортехнадзору России для утверждения нормативных и методических документов по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

- проведение экспертных обследований создаваемых аттестационных центров;

- методическое и консультационное содействие деятельности аттестационных центров;

- обобщение опыта деятельности аттестационных центров и международного опыта по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства для разработки предложений по совершенствованию системы аттестации.

2.4. Головные аттестационные и аттестационные центры - организации, осуществляющие проверку знаний и умений аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями настоящих Правил. Центры учреждают в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В своей деятельности центры руководствуются требованиями Устава и Положения об аттестационных центрах, утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке.

2.5. Аттестация сварщиков выполняется на производственной базе аттестационного центра или его аттестационных пунктов. Аттестационный пункт - орган САСв в составе аттестационного центра, обеспечивающий проведение аттестационных экзаменов сварщиков и действующий на основании Положения об аттестационном пункте, утвержденном в установленном порядке.

2.6. Прием аттестационных экзаменов осуществляется аттестационными комиссиями.

Состав аттестационных комиссий аттестационных центров формируется из квалифицированных специалистов сварочного производства II, III и IV уровней, прошедших аттестацию на право работы в аттестационных органах, далее экзаменаторов.

2.7. В состав аттестационных комиссий должны входить:

при аттестации сварщиков на I уровень - не менее одного специалиста IV и двух специалистов III и/или II уровня;

при аттестации специалистов на II и III уровень - не менее одного специалиста IV и двух специалистов III уровней;

при аттестации специалистов на IV уровень - не менее трех специалистов IV уровня.

Примечания:

1. В состав аттестационной комиссии не должны входить представители организации-работодателя, а также лица, осуществлявшие обучение (специальную подготовку) аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства.

2. По представлению своих территориальных органов на основании экспертного заключения НАКС Госгортехнадзор России может разрешить отдельным предприятиям (организациям) включать в состав аттестационных комиссий для первичной и внеочередной аттестаций сварщиков специалистов этого предприятия, аттестованных на право работы в аттестационных комиссиях в соответствии с требованиями настоящих Правил, при условии, что председателем комиссии является независимый представитель аттестационного центра.

3. Для указанных выше предприятий (организаций) допускается возможность проведения дополнительной и периодической аттестаций сварщиков, работающих на этом предприятии (организации), аттестационными комиссиями, сформированными из работников этого предприятия, аттестованных на право работы в аттестационных комиссиях в соответствии с требованиями настоящих Правил. Дополнительная аттестация проводится по способу сварки, на который сварщик аттестован при первичной аттестации.

2.8. Кандидаты, претендующие на присвоение уровня профессиональной подготовки, имеют право обращаться в любой аттестационный центр. Аттестационные удостоверения, выдаваемые центрами аттестованным сварщикам и специалистам сварочного производства, действительны на всей территории России.

# III. Требования к профессиональной подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства

3.1. Кандидат, претендующий на получение какого-либо уровня, должен иметь общее образование и профессиональную подготовку в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2, табл.1.

3.2. Перед аттестацией сварщиков и специалистов сварочного производства должна проводиться специальная подготовка.

Программы должны составляться с учетом уровня профессиональной подготовки специалистов и направлений их производственной деятельности и включать разделы по сварочному оборудованию, основным и сварочным материалам, технологии сварки, контролю качества сварных соединений, дефектам сварных соединений и способам их исправления, а также правилам безопасного выполнения сварочных работ.

По решению комиссии к аттестации могут быть допущены специалисты сварочного производства, прошедшие специальную подготовку самостоятельно в соответствии с утвержденной программой.

3.3. Требования к необходимому производственному стажу работы по специальности аттестуемых сварщиков и специалистов сварочного производства приведены в Приложении 2, табл.2. и 3.

# IV. Аттестация сварщиков

4.1. Сварщики подлежат аттестации на право выполнения сварочных и наплавочных работ конкретными видами (способами) сварки плавлением, осуществляемыми вручную, механизированными (полуавтоматическими) и автоматизированными методами при работах на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России.

Настоящие Правила могут быть применены при аттестации сварщиков, выполняющих сварочные и наплавочные работы другими видами (способами) сварки, на которые аттестационными органами разработаны методические документы по аттестации, например по контактной сварке, восстановительной и усиливающей наплавке, пайке металлов, сварке неметаллических материалов и др.

4.2. После аттестации сварщику присваивается I уровень профессиональной подготовки (аттестованный сварщик).

4.3. Аттестация сварщиков подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и внеочередную.

4.4. Первичную аттестацию проходят сварщики, не имевшие ранее допуска к сварке и/или наплавке (далее по тексту - сварке) соединений оборудования, конструкций и трубопроводов, подконтрольных Госгортехнадзору России.

Для сварщиков, аттестованных по Правилам аттестации сварщиков, утвержденных Госгортехнадзором России 16 марта 1993 г., первичной считается первая аттестация в соответствии с требованиями настоящих Правил, которую они проходят по завершении срока действия аттестационного удостоверения старого образца.

4.5. Дополнительную аттестацию проходят сварщики, прошедшие первичную аттестацию, перед их допуском к сварочным работам, не указанным в их аттестационных удостоверениях, а также после перерыва свыше 6 месяцев в выполнении сварочных работ, указанных в их аттестационных удостоверениях. При дополнительной аттестации сварщики сдают специальный и практический экзамены.

4.6. Периодическую аттестацию проходят все сварщики в целях продления указанного срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих сварочных работ. При периодической аттестации сварщики сдают специальный и практический экзамены.

4.7. Внеочередную аттестацию должны проходить сварщики перед их допуском к выполнению сварки после их временного отстранения от работы за нарушение технологии сварки или повторяющееся неудовлетворительное качество выполненных ими производственных сварных соединений. При внеочередной аттестации сварщики сдают общий, специальный и практический экзамены.

4.8. К первичной аттестации допускаются сварщики, имеющие:

разряд не ниже указанного в руководящей и нормативно-технической документации на сварку объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России;

необходимый минимальный производственный стаж работы по специальности;

свидетельство о прохождении специальной теоретической и практической подготовки по аттестуемому направлению деятельности.

В случае если сварщик имеет опыт работы по ручной сварке, то в стаж его работы при аттестации на сварку механизированными и автоматическими способами сварки разрешается засчитывать стаж работы по ручной сварке.

В случае если сварщик имеет опыт работы по механизированным способам сварки, то в стаж его работы при аттестации на сварку автоматическими способами сварки разрешается засчитывать стаж работы по механизированным способам сварки.

В случае если кандидат самостоятельно представляет заявку на проведение аттестации, он должен иметь разряд не ниже 4-го.

4.9. Аттестуемый сварщик должен уметь выполнять сварочные работы с соблюдением требований технологической документации и правил безопасности.

4.10. Порядок аттестации сварщиков изложен в Технологическом регламенте аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

# V. Аттестация специалистов сварочного производства

5.1. Аттестация специалистов сварочного производства II, III и IV уровней производится по направлению их производственной деятельности при изготовлении, монтаже, реконструкции и ремонте оборудования, трубопроводов и конструкций, подконтрольных Госгортехнадзору России.

5.2. Видами производственной деятельности специалистов сварочного производства, по которым проводится их аттестация, являются:

руководство и технический контроль за проведением сварочных работ, включая работы по технической подготовке производства сварочных работ, разработку производственно-технологической и нормативной документации;

участие в работе органов по подготовке и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

5.3. Перечень специалистов сварочного производства, подлежащих аттестации, и требуемый уровень профессиональной подготовки определяются территориальными органами Госгортехнадзора России по представлению работодателя или кандидата на аттестацию.

В обязательном порядке аттестации подлежат следующие специалисты:

на II уровень: специалисты, чьи письменные или устные указания являются обязательными для исполнения сварщиками при проведении сварочных работ (мастера, прорабы, и т.п.);

на III уровень: специалисты, являющиеся руководителями отдельных подразделений предприятия, обеспечивающих выполнение сварочных работ, и чья подпись необходима и достаточна для использования на предприятии документов, определяющих технологию проведения сварочных работ (начальники отделов, лабораторий, секторов, технических бюро, руководители рабочих групп и т.п.);

на IV уровень: специалисты, являющиеся руководителями службы сварки предприятия (организации), чья подпись необходима и достаточна для утверждения руководством предприятия (организации) руководящих и нормативных документов по выполнению всех видов сварочных работ (главные, их заместители и т.п.)

5.4. К аттестации допускаются инженерно-технические работники, отвечающие требованиям подраздела 4.

5.5. Аттестация специалистов сварочного производства на II, III и IV уровни подразделяется на первичную, дополнительную, периодическую и внеочередную.

5.6. Первичную аттестацию проходят специалисты сварочного производства перед их допуском к работам, указанным в п.6.2.

Первичной считается аттестация, проводимая впервые в соответствии с требованиями настоящих Правил.

5.7. Дополнительную аттестацию проходят специалисты сварочного производства, прошедшие первичную аттестацию в случаях:

- допуска к видам производственной деятельности, не указанным в их аттестационных удостоверениях;

- при введении в действие новых нормативных документов Госгортехнадзора России;

- при перерыве в работе по специальности свыше одного года.

5.8. Периодическую аттестацию проходят специалисты сварочного производства в целях продления срока действия их аттестационных удостоверений на выполнение соответствующих видов производственной деятельности.

5.9. Внеочередную аттестацию проходят специалисты сварочного производства перед их допуском к работам после отстранения от выполнения видов работ, указанных в их аттестационных удостоверениях, по требованию работодателя или представителей Госгортехнадзора России в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Объем специальной теоретической подготовки специалистов сварочного производства перед дополнительной или внеочередной аттестацией устанавливается аттестационным центром на основании заявки работодателя в соответствии с утвержденными программами.

5.11. Порядок аттестации специалистов сварочного производства изложен в Технологическом регламенте аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

# VI. Учет аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства

6.1. Аттестованные лица получают аттестационные удостоверения установленной формы.

Срок действия удостоверения при первичной аттестации для сварщиков - 2 года, для специалистов сварочного производства II и III уровней - 3 года, а IV уровня - 5 лет.

6.2. Порядок учета сварщиков и специалистов сварочного производства приведен в Рекомендациях по ведению реестра системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства - приложение 3.

# VII. Контроль за соблюдением правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

Исключен.

──────────────────────────────

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1997 г., N 30, ст.3588.

** Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 г., N 8, ст.657.

*** Собрание законодательства Российской Федерации, 1996 г., N 3, ст.145.

Приложение 1

# Основные понятия, термины и определения,
используемые в настоящих Правилах

1. Профессиональная   - процесс получения    профессиональных    знаний,

подготовка           мастерства  и  опыта,  которые  дают возможность

сварщикам  и  инженерно-техническим   работникам

надлежащим  образом  выполнять  задачи в области

сварочного производства.

2. Уровень            - степень соответствия  сварщика  или  специалиста

профессиональной     сварочного  производства  требованиям  настоящих

подготовки           Правил, определяющая возможность его привлечения

к  выполнению соответствующих видов деятельности

на  объектах,  подконтрольных   Госгортехнадзору

России.

3. Специальная        - процесс получения   необходимых    теоретических

подготовка           знаний   и   практических  навыков,  учитывающих

особенности   выполнения   сварных    соединений

конкретного      оборудования,     металлических

конструкций   и   трубопроводов   на   объектах,

подконтрольных Госгортехнадзору России.

4. Кандидат           - лицо, претендующее   на   сдачу   аттестационных

экзаменов.

5. Специализированная - организация, осуществляющая    руководство    по

научно-исследова-    выбору   материалов,   способов,   технологий  и

тельская             контроля,  обеспечению   качества   изготовления

организация          оборудования   и   трубопроводов   на   объектах

соответствующей     отрасли,      подконтрольных

Госгортехнадзору    России,    и   указанная   в

соответствующих   документах    Госгортехнадзора

России.

6. Экзаменатор        - специалист сварочного              производства,

аттестованный  по  настоящим  Правилам  на право

участия  в  работе  органов  по   подготовке   и

аттестации    персонала    в   области   сварки,

применительно к конкретным группам объектов.

7. Аттестационная     - группа экзаменаторов,    назначенная    приказом

комиссия             аттестационного центра для приема аттестационных

экзаменов   у   сварщиков    или    специалистов

сварочного производства.

8. Общий экзамен      - экзамен на знание основных  положений  теории  и

практики сварочного производства.

9. Специальный        - экзамен на   знание   особенностей    технологий

экзамен              сварочного   производства  конкретных  объектов,

сварку которых выполняет (обеспечивает)  сварщик

или специалист сварочного производства.

10. Аттестационное     - документ, выданный  на   основании   результатов

удостоверение        аттестации    и    подтверждающий    возможность

использования аттестованного лица при выполнении

сварочных работ.

11. Экспертиза         - проверка аттестационного  центра  с  целью   его

аттестационного      соответствия   установленным   требованиям   при

центра               проведении  работ  по  аттестации  персонала   в

области сварки.

12. Инспекционный      - проверка, проводимая    НАКС    по     поручению

контроль             Госгортехнадзора   России   или  по  собственной

аккредитованного     инициативе   с    целью    подтверждения,    что

аттестационного      деятельность  аттестационного  центра продолжает

центра               соответствовать установленным требованиям.

Приложение 2

# Требования к кандидатам на аттестацию

Таблица 1. Требования к подготовке кандидатов

┌───────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Уровень│Минимальное общее│           Профессиональная подготовка       │

│       │   образование   │            по сварочному производству       │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│I      │Среднее; неполное│Подготовка в профтехучилищах,  на  спецкурсах│

│       │среднее          │(в т.ч.  по месту работы) по программам,  ут-│

│       │                 │вержденным в установленном порядке.          │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│II     │Среднее,  среднее│Подготовка в центрах  повышения  квалификации│

│       │техническое; выс-│по  программам,  утвержденным в установленном│

│       │шее техническое  │порядке,  а также самостоятельно  в  процессе│

│       │                 │работы в области сварки.                     │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│III    │Высшее  техничес-│Повышение квалификации  в  центрах  повышения│

│       │кое; среднее тех-│квалификации.  Необходимые  знания могут быть│

│       │ническое по  сва-│получены лицами с высшим и средним  техничес-│

│       │рочному    произ-│ким  образованием также самостоятельно в про-│

│       │водству          │цессе работы в области сварки.               │

├───────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│IV     │Высшее  специаль-│Повышение квалификации  в  центрах  повышения│

│       │ное по сварочному│квалификации  или  самостоятельно  в процессе│

│       │производству*    │работы в области сварки.                     │

└───────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

──────────────────────────────

* 1. Высшее специальное образование по сварочному производству для лиц с высшим техническим образованием может быть получено путем профессиональной переподготовки в вузах или институтах повышения квалификации в соответствии с Законом РФ "Об образовании" в редакции Федерального закона от 13.01.96 г. N 12-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст.150).

2. IV уровень могут получать лица, не имеющие высшего специального образования по сварочному производству, но имеющие ученые степени кандидатов или докторов технических наук по сварочной специальности.

Таблица 2. Требования к минимальному стажу работы по специальности, необходимому для допуска сварщика к первичной аттестации

┌─────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│Способы сварки и наплавки                            │   Минимальный   │

│                                                     │ стаж работы по  │

│                                                     │ способу сварки, │

│                                                     │      мес.       │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1. Ручная дуговая, газовая, механизированная неплавя-│        12*      │

│   щимся и плавящимся электродами в защитных газах, в│                 │

│   т.ч. вварка труб в трубные решетки                │                 │

├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│2. Ручная неплавящимся электродом в  инертных  газах,│         6*      │

│   автоматическая и механизированная под флюсом,  ав-│                 │

│   томатическая неплавящимся и плавящимся  электродом│                 │

│   в защитных газах,  электрошлаковая, электронно-лу-│                 │

│   чевая, плазменная                                 │                 │

└─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

──────────────────────────────

* Решением аттестационной комиссии минимальный производственный стаж может быть уменьшен, но при этом в любом случае он должен составлять не менее шести месяцев для аттестации на допуск к ручной и полуавтоматической сварке и не менее трех месяцев для аттестации на допуск к автоматической сварке.

Для выполнения сварных соединений неответственных конструкций к первичной аттестации могут быть допущены выпускники профессионально-технических училищ или учебных комбинатов, не имеющие производственного стажа.

Таблица 3. Требования к минимальному стажу работы по специальности, необходимому для допуска специалиста сварочного производства к первичной аттестации

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│                  │                       Стаж работы, мес.            │

│                  ├──────────────┬───────────────────┬─────────────────┤

│Общее образование │   аттестация │      аттестация   │   аттестация    │

│                  │ на II уровень│    на III уровень │  на IV уровень  │

│                  ├──────────────┼─────────┬─────────┼────────┬────────┤

│                  │   неаттесто- │ Специа- │неаттес- │Специа- │неаттес-│

│                  │    ванный    │ лист    │тован-   │лист    │тован-  │

│                  │              │ II ур.  │ный      │III ур. │ный     │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Высшее техническое│       6      │    6    │    18   │   12   │   36   │

│по сварочному про-│              │         │         │        │        │

│изводству         │              │         │         │        │        │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Среднее  техничес-│       9      │    9    │    24   │    -   │    -   │

│кое  по сварочному│              │         │         │        │        │

│производству      │              │         │         │        │        │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Высшее   техничес-│      12      │   12    │    36   │    -   │    -   │

│кое,  среднее тех-│              │         │         │        │        │

│ническое          │              │         │         │        │        │

├──────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤

│Среднее           │      36      │    -    │     -   │    -   │    -   │

└──────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘

(-) - кандидат не может быть аттестован на соответствующий уровень.

Приложение 3

Рекомендуемое

# Рекомендации
по ведению реестра системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

# 1. Область применения

1.1. Настоящие "Рекомендации..." определяют порядок регистрации объектов и документов САСв в реестре системы аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (далее - реестр).

1.2. Сведения об объектах и документах САСв являются информацией САСв только после их регистрации в реестре.

1.3. Исполнительная дирекция НАКС, головные аттестационные центры и аттестационные центры могут осуществлять информационное обслуживание органов Госгортехнадзора России, органов государственного управления, других юридических и физических лиц по вопросам аттестации только на основании данных, внесенных в реестр.

1.4. Сведения реестра, такие, как номера аттестационных удостоверений конкретных специалистов, уровень профессиональной подготовки специалиста, наличие аттестата у органа, проводящего экзамены, список головных аттестационных центров и аттестационных центров, стоимость услуг по аттестации подлежат периодическому опубликованию в открытой печати.

# 2. Общие положения

2.1. Реестр ведется с целью:

учета аттестационных удостоверений, выдаваемых сварщикам и специалистам сварочного производства, аттестованным в САСв;

учета, накопления и хранения официальной информации САСв;

исключения возможности применения норм, правил и процедур, не предусмотренных в САСв;

исключения возможности проведения работ по аттестации юридическими и физическими лицами, не аккредитованными в САСв.

2.2. НАКС использует данные реестра с целью:

формирования и осуществления технической политики САСв;

контроля и управления САСв;

информационного обслуживания Госгортехнадзора России и органов государственной власти и управления, заинтересованных юридических и физических лиц и общественных организаций.

2.3. Работодатели (предприятия и организации), пользующиеся услугами аттестованного персонала, используют данные реестра с целью информирования потребителей или получения подтверждения о соответствии профессиональной подготовки персонала установленным требованиям.

# 3. Объекты регистрации

3.1. Регистрации и учету в реестре подлежат объекты регистрации по следующим разделам:

организационно-методические документы САСв;

решения руководящих органов САСв;

лицензированные органы САСв;

аттестованный персонал САСв.

3.2. Объекты регистрации вносятся в реестр на следующих основаниях:

руководящие документы САСв - на основании приказа Президента НАКС об утверждении документа;

аттестационные центры - на основании аттестата соответствия, выданного НАКС;

аттестационные пункты - на основании письменного представления аттестационного центра и экспертного заключения НАКС;

специалисты I, II и III уровней профессиональной подготовки - на основании информации аттестационного центра либо головного аттестационного центра об их аттестации;

специалисты IV уровня профессиональной подготовки - на основании представления головного аттестационного центра об их аттестации;

аттестованные эксперты на основании протокола Управляющего научно-технического совета НАКС об утверждении эксперта;

аттестованные экзаменаторы - на основании протокола аттестационного центра, проводившего их аттестацию;

решения о приостановлении или исключении из реестра объектов регистрации - на основании приказа Президента НАКС.

3.3. Без регистрационного номера реестра аттестационные удостоверения сварщиков, специалистов и экзаменаторов, экспертов, решения о признании, решения о приостановлении или исключении из реестра объектов регистрации считаются недействительными.

# 4. Правила ведения реестра

4.1. Управление ведением реестра осуществляет Исполнительная дирекция НАКС в соответствии с Уставом.

4.2. Держателем регистрационных документов САСв, решений руководящих органов САСв и аккредитованных органов САСв является Исполнительная дирекция НАКС, а номеров аттестационных удостоверений сварщиков, специалистов сварочного производства и экзаменаторов - аттестационные центры.

4.3. Исполнительная дирекция НАКС разрабатывает необходимые рабочие инструкции ведения реестра, формы учета объектов регистрации и выдачи информации.

4.4. Формы учета объектов регистрации САСв:

4.4.1. Организационно-методические документы САСв:

┌───┬──────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┐

│NN │ Наименование │ Регистрационный │   Дата   │    Дата    │Примечания│

│п/п│   документа  │     номер       │ введения │ проведения │          │

│   │              │                 │          │  изменений │          │

└───┴──────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘

Примечание. Раздельно осуществляют учет основных руководящих документов и изменений к ним, методических документов (программ, сборников экзаменационных вопросов и практических заданий и др.).

4.4.2. Решения руководящих органов САСв:

┌───┬─────────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┐

│NN │ Содержание  │   Дата   │ Ответственный за │    Срок    │Примечания│

│п/п│  решения    │ принятия │    исполнение    │ исполнения │          │

└───┴─────────────┴──────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┘

Примечание. Решения регистрируют отдельно по группам:

о признании аттестатов, выданных другими системами аттестации;

о приостановлении действия объектов регистрации;

об исключении из реестра объектов регистрации;

решения об аннулировании договоров о признании аттестационных пунктов;

решения об аннулировании аттестатов экспертов;

решения об аннулировании аттестационных удостоверений сварщиков, специалистов сварочного производства и экзаменаторов;

решения о внесении изменений в аттестационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства;

другие.

4.4.3. Лицензированные органы САСв:

┌───┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬───────────┬──────┐

│NN │Наименование,│Регистра- │ Область │   Срок      │ Срок инс- │Приме-│

│п/п│юридический  │ ционный  │ лицензи-│ действия    │пекционного│чания │

│   │   адрес     │  номер   │ рования │ аккредитации│  контроля │      │

└───┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────┘

Примечание. Отдельно регистрируют головные аттестационные центры, аттестационные центры и аттестационные пункты.

4.4.4. Аттестованный персонал САСв.

4.4.4.1. Учет экспертов осуществляют по форме:

┌───┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────┐

│NN │    Фамилия, имя  │ Место работы, │     Номер        │ Примечания  │

│п/п│      отчество    │   должность   │ удостоверения    │             │

└───┴──────────────────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────┘

4.4.4.2. Учет экзаменаторов и аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства осуществляют по форме:

┌───┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬────────────────┬──────┐

│NN │ Фамилия, │  Место   │Область рас- │ Номер │ Уровень профес-│ При- │

│п/п│   имя,   │ работы,  │пространения │удосто-│   сиональной   │ меча-│

│   │ отчество │должность │ аттестации  │верения│   подготовки   │ ния  │

└───┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴────────────────┴──────┘

Примечание. Отдельно регистрируют экзаменаторов, сварщиков и специалистов различных уровней.

4.5. Ведение реестра.

4.5.1. Ведение реестра предусматривает проведение следующих работ:

внесение регистрационных записей, касающихся организационно-методических документов и лицензированных органов САСв, решения руководящих органов САСв;

внесение в реестр данных об аттестованных сварщиках и специалистах сварочного производства на основании ежеквартальных отчетов головных аттестационных центров;

внесение в реестр данных об аттестованных экзаменаторах на основании ежеквартальных отчетов головных аттестационных центров;

внесение в реестр данных об экспертах на основании ежеквартальных данных НАКС;

ведение архива представленных на регистрацию документов;

подготовка к изданию материалов реестра;

проведение анализа содержащейся в реестре информации;

информационное обслуживание Госгортехнадзора России и других заинтересованных органов, организаций, юридических и физических лиц.

4.5.2. Внесение регистрационных записей:

объем информации, вносимой в реестр по каждому объекту регистрации, устанавливается решением Президента НАКС по согласованию с Исполнительной дирекцией НАКС с учетом необходимого информационного обслуживания потребителей;

для регистрации представляются копии документов комплектно;

после регистрации документы направившей их организации не возвращаются, а направляются в архивный фонд;

регистрация проводится в срок до 10 дней, начиная с даты поступления полного комплекта документов.

4.5.3. Изменения в реестр вносятся:

исправлением записи, если обнаружена ошибка. При этом дается ссылка на источник информации, указывается дата проведения изменения, фамилия исполнителя, внесшего изменение, все заверяется его подписью;

отметкой против регистрационной записи об исключении объема из реестра с указанием документа, на основании которого исключается объект, и даты исключения. О проведенных изменениях реестр сообщает органам, организациям и лицам, которых касается внесенное изменение, в месячный срок со дня внесения изменения.

4.6. Структура регистрационных номеров.

4.6.1. Структура регистрационного номера устанавливается в соответствии со структурой реестра и отражает его разделы и подразделы.

4.6.2. Структура регистрационного номера учитывает следующие требования:

регистрационным номером основного руководящего документа является присвоенное реестром кодовое обозначение, состоящее из букв "РД САСв", четырехзначного цифрового номера и последних двух цифр года утверждения документа;

регистрационным номером методического документа является присвоенное реестром кодовое обозначение, состоящее из букв "РД САСв", четырехзначного цифрового номера, последних двух цифр года утверждения документа и буквы "М";

регистрационным номером аттестационных центров является присвоенный реестром буквенный код, определяемый исходя из территориальной принадлежности аттестационного центра в соответствии с распределением по регионам, регистрационного порядкового номера в регионе, статуса (ГАЦ или АЦ) и названия, например: МР-4АЦ "Сварка";

регистрационным номером аттестационных пунктов является присвоенный реестром номер аттестационного центра, с которым имеет договор данный пункт, и, через тире, порядковый номер утверждения пункта;

регистрационный номер аттестационного удостоверения специалиста и/или экзаменатора содержит регистрационный номер АЦ, выдавшего аттестационное удостоверение, через тире, обозначение присвоенного уровня профессиональной подготовки и, через тире, порядковый номер (например: УР-2АЦ-III-00000);

регистрационный номер удостоверения эксперта содержит кодовое обозначение, состоящее из букв Э-САСв, и, через тире, порядковый номер.

4.7. Анализ информации, содержащейся в реестре:

анализ информации может проводиться по заданию Президента НАКС;

анализ информации может проводиться по заданию сторонних организаций, имеющих соответствующие соглашения с НАКС;

анализ информации может проводиться по договорам с иными сторонними организациями.

4.8. Анализ информации, содержащейся в реестре:

анализ информации может проводиться по заданию Президента НАКС или Председателя УНТС;

анализ информации может проводиться по заданию сторонних организаций, имеющих соответствующие соглашения с НАКС;

анализ информации может проводиться по договорам с иными сторонними организациями.

4.9. Информационное обслуживание осуществляется для:

Госгортехнадзора России и органов государственного управления - на основании соглашений, заключенных между этими органами и Президентом НАКС;

общественных организаций и общественности - публикацией информации в периодических изданиях и специальных сборниках;

юридических и физических лиц, заинтересованных в специальном информационном обслуживании - на основании хозяйственных договоров с Исполнительной дирекцией.

4.10. Архив реестра САСв осуществляет:

комплектное хранение документов, направляемых на регистрацию;

хранение регистрационных журналов реестра САСв;

хранение копий аналитических отчетов САСв.

4.11. Сроки выполнения работ, периодичность опубликования информации и сроки хранения архивных материалов устанавливаются решениями Президента или Исполнительной дирекции НАКС.